|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Описание продукта**  Однокомпонентный водный лак на основе ПУ-акрилата с очень высокой прочностью. | | | | | |
| **Область применения**  Паркет и напольные покрытия из древесины и пробки с уровнем нагрузки от среднего до высокого. LOBADUR WS EasyFinish полуматовый в сочетании со средством LOBA SportCare достигает необходимого для покрытий в спортивных залах коэффициента противоскольжения согласно стандарту DIN 18032. | | | | | |
| **Свойства**   * широкий спектр применения * испытанный, надежный продукт * легко и просто наносится * оптимальное сочетание цены и качества * производится в трех различных вариантах | | | | | |
|  |  | | | | | |
| **Технические характеристики** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **Артикул** | 11517 | | **Степень глянцевости** | матовый (ок. 20\*)  полуматовый (ок. 40\*)  глянцевый (ок. 120\*)  Степень глянцевости измерена под углом 60° на стекле.Она зависит от толщины слоя и климатических условий(температуры, относительной влажности воздуха) во время высыхания. Поэтому данные величины являются ориентировочными. | | **Ёмкость** | матовый 5 л  полуматовый 10 л, 5 л, 1 л  глянцевый 5 л, 1 л | | **Упаковка** | Коробка: 1 x 10 л Паллета: 60 x 10 л Коробка: 4 x 5 л Паллета: 128 x 5 л Коробка: 12 x 1 л Паллета: 480 x 1 л | | **Сухой остаток** | 32 ± 1% | | **Вязкость (DIN 4)** | 23 ± 1s | | **Хранение и транспортировка** | Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR. | | **GISCODE** | W3+ | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Расход материала** | При нанесении каждого слоя валиком  100 – 120 мл/м² (8-10 м²/л) | | | **Инструмент для нанесения** | Валик LOBATOOL DeLuxe 120 или Microfaser 100 -120 | | | **Время высыхания** | |  | | Нанесение следующего слоя | | мин. через 4-6 часов | | Можно осторожно ходить | | через 4-6 часов | | Промежуточная шлифовка | | мин. через 8-10 часов | | Легкая нагрузка | | через 24 часа | | Полная нагрузка | | через 5 дней | |  |  | | | **Промежуточная шлифовка**  Перфорированный пад LOBATOOL зерно 120 или выше, сетка зерно 120 или выше. Для WS EasyFinish глянцевого использовать только перфорированный пад LOBATOOL зерно 180, поскольку следы и царапины от более грубых абразивных материалов будут заметны после нанесения следующего слоя лака.  В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При  использовании промежуточной шлифовки перед  нанесением последнего слоя лака поверхность становится более равномерной. | | | | **Разбавители**  Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться! | | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **VOC**  2004/42/CE  Предельное значение согласно требованиям EС для продукта кат. A/i: 140 г/л (2007/2010).  Этот продукт содержит максимально: полуматовый и матовый  80 г/л, глянцевый 90 г/л летучих органических соединений (VOC). | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Рекомендации по использованию:** |
| * Тщательно потрясти емкость с лаком * Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATOOL * Соблюдать общие указания по охране труда * Соблюдать требования к климатическим условиям \* * Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений \*   \*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами на водной основе линии LOBADUR® |
|  |
| **Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины:** |
| 1. Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку 2. Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки 3. Нанести валиком первый слой WS EasyFinish 4. Высыхание в течение 8 – 10 часов 5. Промежуточная шлифовка 6. Нанести валиком второй слой WS EasyFinish |
| **Рекомендуется использование грунтовки для минимизации склеивания паркетных элементов по краям и**  **с изолирующим действием (для экзотических пород древесины):** |
| * WS EasyPrime * PrimaSeal (содержит растворители) |
|  |
| **Нанесение на покрытия из пробки:**   * Пробковые покрытия покрывать лаком только после полного отверждения клея (следуйте техническим указаниям производителей клея) * За один день можно нанести максимум 2 слоя лака   **a) Необработанная натуральная пробка:**   1. Нанести 3 слоя WS EasyFinish валиком 2. После нанесения первого слоя высыхание в течение ночи (снижается опасность образования набуханий) 3. Промежуточная шлифовка перед нанесением последнего слоя   **б) Пробка, покрытая лаком в заводских условиях:**   1. Соблюдать указания производителей пробковых покрытий 2. Если разрешено производителем – нанести 1-2 слоя WS EasyFinish валиком после промежуточной шлифовки   **в) Реставрация / повторное нанесение лака на старые слои:**   1. Генеральная очистка поверхности с помощью средства CareRemover. Необходимо использовать при этом   однодисковую машину с зеленым / красным падом. Остатки средств по уходу необходимо полностью удалить  с поверхности, так как они могут препятствовать нормальному сцеплению лака   1. Протереть поверхность чистой водой 2. После высыхания поверхности – промежуточная шлифовка 3. Нанести 1-2 слоя WS EasyFinish валиком |
|  |
| **Соблюдать требования технической информации и общие указания по уходу и работе с водными продуктами LOBADUR**®**.** |