|  |  |
| --- | --- |
|  | **Описание продукта** Однокомпонентный водный лак на основе ПУ-акрилата с очень высокой прочностью. |
| **Область применения**Паркет и напольные покрытия из древесины и пробки с уровнем нагрузки от среднего до высокого. LOBADUR WS EasyFinish полуматовый в сочетании со средством LOBA SportCare достигает необходимого для покрытий в спортивных залах коэффициента противоскольжения согласно стандарту DIN 18032. |
| **Свойства*** широкий спектр применения
* испытанный, надежный продукт
* легко и просто наносится
* оптимальное сочетание цены и качества
* производится в трех различных вариантах
 |
|  |  |
| **Технические характеристики** |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | 11517 |
| **Степень глянцевости** | матовый (ок. 20\*) полуматовый (ок. 40\*)глянцевый (ок. 120\*)Степень глянцевости измерена под углом 60° на стекле.Она зависит от толщины слоя и климатических условий(температуры, относительной влажности воздуха) во время высыхания. Поэтому данные величины являются ориентировочными. |
| **Ёмкость** | матовый 5 лполуматовый 10 л, 5 л, 1 лглянцевый 5 л, 1 л |
| **Упаковка** | Коробка: 1 x 10 лПаллета: 60 x 10 лКоробка: 4 x 5 лПаллета: 128 x 5 лКоробка: 12 x 1 лПаллета: 480 x 1 л |
| **Сухой остаток** | 32 ± 1% |
| **Вязкость (DIN 4)** | 23 ± 1s  |
| **Хранение и транспортировка** | Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR. |
| **GISCODE** | W3+  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Расход материала** | При нанесении каждого слоя валиком 100 – 120 мл/м² (8-10 м²/л) |
| **Инструмент для нанесения** | Валик LOBATOOL DeLuxe 120 или Microfaser 100 -120 |
| **Время высыхания** |  |
| Нанесение следующего слоя  | мин. через 4-6 часов |
| Можно осторожно ходить | через 4-6 часов |
| Промежуточная шлифовка  | мин. через 8-10 часов |
| Легкая нагрузка | через 24 часа |
| Полная нагрузка | через 5 дней |
|  |  |
| **Промежуточная шлифовка**Перфорированный пад LOBATOOL зерно 120 или выше, сетка зерно 120 или выше. Для WS EasyFinish глянцевого использовать только перфорированный пад LOBATOOL зерно 180, поскольку следы и царапины от более грубых абразивных материалов будут заметны после нанесения следующего слоя лака.В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более равномерной. |
| **Разбавители**Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться! |

 |
|  |
| **VOC**2004/42/CEПредельное значение согласно требованиям EС для продукта кат. A/i: 140 г/л (2007/2010).Этот продукт содержит максимально: полуматовый и матовый 80 г/л, глянцевый 90 г/л летучих органических соединений (VOC). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Рекомендации по использованию:** |
| * Тщательно потрясти емкость с лаком
* Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATOOL
* Соблюдать общие указания по охране труда
* Соблюдать требования к климатическим условиям \*
* Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений \*

\*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами на водной основе линии LOBADUR® |
|  |
| **Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины:** |
| 1. Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку
2. Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки
3. Нанести валиком первый слой WS EasyFinish
4. Высыхание в течение 8 – 10 часов
5. Промежуточная шлифовка
6. Нанести валиком второй слой WS EasyFinish
 |
| **Рекомендуется использование грунтовки для минимизации склеивания паркетных элементов по краям и****с изолирующим действием (для экзотических пород древесины):** |
| * WS EasyPrime
* PrimaSeal (содержит растворители)
 |
|  |
| **Нанесение на покрытия из пробки:*** Пробковые покрытия покрывать лаком только после полного отверждения клея (следуйте техническим указаниям производителей клея)
* За один день можно нанести максимум 2 слоя лака

**a) Необработанная натуральная пробка:**1. Нанести 3 слоя WS EasyFinish валиком
2. После нанесения первого слоя высыхание в течение ночи (снижается опасность образования набуханий)
3. Промежуточная шлифовка перед нанесением последнего слоя

**б) Пробка, покрытая лаком в заводских условиях:**1. Соблюдать указания производителей пробковых покрытий
2. Если разрешено производителем – нанести 1-2 слоя WS EasyFinish валиком после промежуточной шлифовки

**в) Реставрация / повторное нанесение лака на старые слои:**1. Генеральная очистка поверхности с помощью средства CareRemover. Необходимо использовать при этом

 однодисковую машину с зеленым / красным падом. Остатки средств по уходу необходимо полностью удалить  с поверхности, так как они могут препятствовать нормальному сцеплению лака1. Протереть поверхность чистой водой
2. После высыхания поверхности – промежуточная шлифовка
3. Нанести 1-2 слоя WS EasyFinish валиком
 |
|  |
| **Соблюдать требования технической информации и общие указания по уходу и работе с водными продуктами LOBADUR**®**.** |